青 岛 科 技 大 学 二O一一年硕士研究生入学考试试题 考试科目：金属学与热处理 注意事项：1．本试卷共 6 道大题（共计 21 个小题），满分 150 分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ - 一、名词解释（每题2分，共10分） 1．固溶体；2．结晶潜热；3．合金；4．调制处理；5．再结晶 - 二、填空（每空1分，共20分） 6．由固态相变的特点可知，马氏体相变属于 型相变；贝氏体相变属于_______型相变；珠光体相变属于________型相变。 7. Zn、α-Fe、γ-Fe中属于体心立方晶格的有 ，属于面心立方晶格的有 ，属于密排六方晶格的有 。 8. 金属在慢速和快速冷却条件下的结晶分别被称为 结晶和 结晶。 9. 二元相图中，同时共存的平衡相数最多为 个，表现在相图中为 。 10. 在Fe-C合金中，渗碳体的存在形式包括 、 、 、 、 五种。 11. 在一定温度下，由一定成分的固相与一定成分的液相作用，形成另一个一定成分固相的过程称为 转变。 12. 共析钢奥氏体化过程主要包括 、 、 、 四个阶段。 - 三、问答题（共 40分） 13. 如图所示有A、B两个刃型位错，请指出这两个刃型位错分别是什么类型的刃型位错？并用柏氏回路画出这两个刃型位错的柏氏矢量。（10分） A B

- 第 1 页（共 3 页）

14. 什么是成分过冷现象？其影响因素主要有哪些？它的存在对合金结晶生长形态有何影响？（10分） 15. 在非均匀形核时，图中那一种形状的固体表面最容易形核（其中各图中的θ均角相等），为什么？（10分） r θ r θ r θ 图1 图2 图3 16. 简述钢中板条马氏体和片状马氏体的显微形貌特征和亚结构，并说明其机械性能上的 - 差别。（10分） - 四、绘图并计算（共50分） 17．作图表示立方晶体的（123）、（421）、(012)晶面及102、[346]晶向。 （10分） 18. 根据Pb-Bi相图回答下列问题：（20分） （1）在空相区填上相的名称。（5分） （2）设X合金平衡凝固完毕时的相组成物为b和(Bi)，其中b相占80%，则X合金中Bi组元的含量是多少？（7分） （3）分析Pb-30%Bi合金在平衡条件下由液态到室温的结晶过程。该合金经非平衡凝固后会得到何种组织？并画出非平衡组织的示意图。（8分） 19．绘出Fe－FeC3相图并完成下列问题。（20分） 第18题 Pb-Bi相图 （1）在相图中标出各区的组织组成物；（8分） （2）分析55号钢和T12钢的平衡冷却过程，分别指出两合金室温下的相组成物和组织组成物。（6分） （3）计算二次渗碳体及三次渗碳体的最大量。（6分） 五、公式推导题（10分） - 20．纯金属结晶时形成一个半径为r的球体，请根据形核前后体系自由能的变化推导：

- 第 2 页（共 3 页）

- （1）临界晶核半径ak的表达式；（5分） - （2）临界形核功DGk与形核界面能的关系。（5分） - 六、 综合分析题（20分） 21．塑料注塑机中的注塑螺杆一般用38CrMoAl钢制造，既要有一定高的强度，又要有较高的表面硬度（>900HV）和耐磨性。该螺杆的制造过程大致分以下几个步骤：毛坯 → 锻造 → 热处理（1） → 粗加工 → 热处理（2） → 精加工 → 表面渗N热处理（3） → 成品。 请列出热处理（1）、热处理（2）和热处理（3）的工艺名称、热处理目的，并绘出这三种热处理的工艺曲线。

第 3 页（共 3 页）