青 岛 科 技 大 学

二○一一年硕士研究生入学考试试题

考试科目：材料科学基础

注意事项：1．本试卷共10道大题（共计12个小题），满分150分；

2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

- 作图题：

  - （12分）在立方晶胞中画出(112)、(213)晶面 及[110]、[321]晶向。

  - （12分）在六方晶系中画出（(11 {20),(01 {10)晶面及[1210]、[0110]晶向。

- （12分）在fcc中，<110>方向中位于（111）平面上的有哪些？

- （12分）什么是再结晶？影响再结晶的因素有哪些？

- （12分）滑移系的数目越多，则材料的塑性越好，这种说法对吗？举例说明为什么？

- （12分）什么是成分过冷？为什么多元合金凝固时会出现成分过冷？

- （12分）什么是全位错和不全位错，并请写出FCC、BCC和HCP晶体中的最短单位位错的柏氏矢量。

- （12分）下列位错反应能否进行，写出判断依据：

a[100]+a[010]→a2[111]+a2[111]。

- （12分）在室温下对铁板（铁熔点1538℃）和锡板（锡熔点232℃）分别进行来回弯折，随着弯折的进行，各会发生什么现象？为什么？

- 从以下题目中任选2道（每小题15分，共30分）：

- 说明材料中结合键与材料性能的关系。

- 任意选择一种材料，说明其可能的用途和加工过程。

- 说说你对材料的成分、组织、工艺与性能之间关系的理解。

- 试举例分析材料加工工程对材料使用性能的影响。

- （12分）组元A和B在液态完全互溶，但在固态互不溶解，且形成一个与A、B不同晶体结构的中间化合物，由热分析测得下列数据：

| 含B量[w(B) / %] | 液相线温度(℃) | 固相线温度(℃) |
| --- | --- | --- |
| 0 | — | 1000 |
| 20 | 900 | 750 |
| 40 | 765 | 750 |
| 43 | — | 750 |
| 50 | 930 | 750 |
| 63 | — | 1040 |
| 80 | 850 | 640 |
| 90 | — | 640 |
| 100 | — | 800 |

(a)画出平衡相图，并注明各区域的相、各点的成分及温度，并写出中间化合物的分子式(原子量A=28，B=24)。(b)100kg的w(B)为20%的合金在800℃平衡冷却到室温，最多能分离出多少纯A？