青 岛 科 技 大 学 二OO七年硕士研究生入学考试试题 考试科目：材料科学基础 注意事项：1．本试卷共12道大题（共计12个小题），满分150分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ - 在立方晶胞中，画出(111)晶面及其上的[112]晶向，并求过[112]晶向且垂直于(111)晶面的晶面指标。(12分) - 一个位错环能否各部分都是螺位错，能否各部分都是刃位错？为什么？(12分) - 为什么只有置换固溶体的两个组元之间才能无限互溶,而间隙固溶体则不能? （12分） - 锌单晶在拉伸前的滑移方向与拉伸轴的夹角为45o，拉伸后二者夹角为30o，试求拉伸后的延伸率。(12分) - 冷拉铜导线在用作架空导线（要求一定的强度）和电灯花导线（要求较软）时，应分别采用什么样的最终热处理工艺才合适？(12分)） - 铜具有面心立方结构，其原子半径为0.1278nm，计算其密度。（铜的相对原子量为63.5）(12分) - 一个二元共晶反应如下：LwB=0.75⇔αwB=0.15+βwB=0.95.求： （1）wB=0.50的合金凝固后，初与共晶体（＋）共晶的相对量；相与相的相对量。 （2）若共晶反应后初和（＋）共晶各占一半，问该合金成分如何？(16分) - 一条位错线的运动有时会遇到其它位错线的对它的作用。画出柏氏矢量相互垂直、位错线相互垂直的两刃型位错交截前后的示意图，并加以说明。(12分) - 已知Al－Cu合金（wcu=0.04）中的析出反应受扩散所控制，铜在铝中的扩散激活能Q＝136103J/mol.如果为了达到最高硬度，在150C进行时效需要10h，问在100C下进行时效需要多长时间？已知R＝8.31J/(molK)。(8分) - 在一面心立方晶胞[001]方向上作用力为20000Pa，计算（111）[101]滑移系的分切应力，若此方向上的临界分剪应力为9000Pa，此时会出现滑移吗？(14分) - 将一楔型铜片置于间距恒定的两轧辊间轧制，如下图所示：

第 1 页（共 2 页）

11题图 铜片轧制过程图 - 画出此铜片经完全再结晶后晶粒大小沿片长方向变化的示意图 - 如果在较低温度退火，何处先发生再结晶？为什么？(14分) - 假定某面心立方晶体的活动滑移系为111−1−10。 ①试给出引起滑移的位错的柏氏矢量，并加以说明。 ②如果滑移是由纯刃型位错引起的，试指出位错线的方向。 ③如果滑移是由纯螺型位错引起的，试指出位错线的方向。 ④指出在上述②③两种情况下，滑移时位错线的运动方向。 ⑤假定在该滑移系上作用一大小为0.7MN/m2的切应力。试计算单位长度刃型位错及单位长度螺型位错线受力的大小和方向。（取点阵常数为a=0.2nm）(14分)

第 2 页（共 2 页）