青 岛 科 技 大 学 二O一O年硕士研究生入学考试试题 考试科目：金属学与热处理 注意事项：1．本试卷共 6 道大题（共计 22 个小题），满分150 分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ - 一、名词解释（每题2分，共10分） 1．过冷度；2．相图；3．离异共晶；4．上坡扩散；5．相律 - 二、填空（每空1分，共20分） - 6．从原子尺度看，生长着的晶体的固液界面可以分为______和______两类微观结构。 - 7．两个一定成分的液相L1和L2相互作用，形成一个固相的恒温转变称为______转变。 - 8．纯金属铸锭的宏观组织通常由______、______和______三部分组成。 9．金属结晶时，过冷液相中的______和______是形核的基础，任何一个晶核都是这两种起伏的共同产物。 - 10．共析钢在加热至Ac1以上温度后，奥氏体的形成要经历______、______、______和______四个阶段。 - 11．板条状马氏体的立体形态为 ，其内部有大量的 。片状马氏体的空间形态呈 ，其亚结构主要为 。 15题图 12．钢在淬火后其淬火内应力主要有 和 两种。 - 13．莱氏体是 和 组成的机械混合物。 - 三、问答题（共 40分） 14．试列举工程中三种常用的金属材料强化方法，并简要说明强化原理。（10分） 15．如图所示一位错环，该位错环各部分能否都是螺型位错或各部分都是刃型位错，为什么？指出各部分位错的性质。（10分）

第 1 页（共 2 页）

16．什么是成分过冷现象？其影响因素主要有哪些？它的存在对固溶体合金结晶生长形态有何影响？（10分） 17．试述亚共析钢和过共析钢淬火加热温度的选择原则，为什么过共析钢淬火加热温度不能超过Accm? （10分） - 四、绘图并计算（共50分） 18．作图表示立方晶体的011、231、321晶面和11 {2、102晶向。（10分） 19．已知A（熔点600℃）与B（熔点500℃）在液态无限互溶，固态时A在B中的最大固溶度（质量分数）为ωA＝0.30，室温时为ωA＝0.10；但B在固态和室温时均不溶于A。在300℃时，含ωB=0.40的液态合金发生共晶反应。 （1）试绘出A-B合金相图；（8分） （2）分析ωA=0.20和ωA=0.80的合金在室温下的组织组成物和相组成物的相对量。（12分） 20．绘制Fe-Fe3C平衡相图，并完成： （1）标出铁碳相图上的C、E、S、P特征点和A1、A3、Acm线的位置，并说明这些点、线的意义。（5分） （2）标出相图中各区的组织组成物。（5分） （3）试述含碳量为0.6 %的亚共析钢自高温液相至室温的平衡冷却转变过程，并列出其室温的相组成物和组织组成物。（5分） （4）在实际冷却过程中，含碳量为0.6 %的亚共析钢冷却后，观察其金相组织为100％珠光体，分析其产生原因。（5分） 五、公式推导题（10分） 21．假设金属结晶时所形成的是一个边长为a的正方体，请根据形核前后体系自由能的变化推导：（1）临界晶核半径ak的表达式；（5分） （2）临界形核功DGk与形核界面能的关系。（5分） - 六、 综合分析题（20分） 22．某厂拟用T12制造一批丝锥，要求HRC60-62，现已知Ac1为730℃，Accm为820℃，其工艺路线为： 下料→锻造→预先热处理→粗加工→最终热处理→精加工→成品 （1）画出预先热处理和最终热处理的工艺曲线图， （2）指出各热处理工艺名称、目的及所获组织。

第 2 页（共 2 页）